Wykonanie zmian w oznakowaniu poziomym na rondzie Kaponiera w związku 
z planowaną zmianą SOR.

Zadania obejmuje:

- Likwidacja metodą strumieniową „waterjet” istniejącego trwałego oznakowania poziomego wykonanego wcześniej przy użyciu masy chemoutwardzalnej białej            i czerwonej ( niedopuszczalne użycie frezarki )
720 m2,

- Uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej po usuwaniu oznakowania trwałego z wykorzystaniem czarnej masy chemoutwardzalnej

360 m2,

- Bieżące zbieranie z jezdni przy użyciu zamiatarki mechanicznej z odkurzaczem, odpadów pozostałych w trakcie usuwania trwałego oznakowania metodą waterjet

16 m-g (720 m2 )

- Wykonanie oznakowania poziomego białą masą chemoutwardzalną o grubości 2,5 mm tj. 5 kg masy na m2 na gładko

206 m2,

- Wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną czerwoną (piktogramy P-23 kolor biały); jezdnie –powierzchnie ścieżek rowerowych w technologii spray-plastic o grubości 1 mm tj. 1,5 kg masy na m2 na gładko

80 m2,

- Wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną czerwoną o grubości 2,5 mm tj. 5 kg masy na m2 na gładko na powierzchni ścieżek rowerowych

35 m2.

Rozliczenie robót na podstawie kalkulacji powykonawczej wg oferowanych cen.