Wymagania dla znaków pionowych, tablic i tabliczek:

- Znaki drogowe, tablice i tabliczki  z folii II generacji powinny spełniać normę EN 12899-1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty deklarację zgodności  oraz certyfikat wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą na każdy oferowany przez niego produkt,

- Znaki drogowe typu średniego, tablice, tabliczki oraz podkłady pod tablice i tabliczki winny być wykonane z blachy aluminiowej grubości  1,5  mm z wyjątkiem znaków typu G-1 oraz znaków typu małego i mini,  które winny być wykonane z blachy ocynkowanej grubości  1,25 mm  podwójnie zaginanych krawędziowo na całym obwodzie  z  folii odblaskowej  II generacji, znaki ,tabliczki, tablice oraz podkłady powinny posiadać w dolnej części otwór do odprowadzania wody deszczowej,

- Znaki, tablice, tabliczki i podkłady powinny umożliwiać ich montaż nie tylko w ich osi pionowej względem konstrukcji wsporczej, ale również z przesunięciem  w lewo jak i w prawo od osi pionowej znaku  winny posiadać profil montażowo- usztywniający aluminiowy lub blaszany długości 90 % szerokości tarczy znaku, tablic, tabliczek lub podkładów w miejscu ich mocowania,

- Profil aluminiowy lub  profil blaszany do znaków tablic, tabliczek i podkładów do tablic oraz tabliczek winien posiadać dwie śruby typu M8x16 (możliwość przesuwania śrub) do których montuje się uchwyt uniwersalny za pomocą nakrętek M8 i podkładek,

- Profile aluminiowe lub blaszane winny  znajdować się  w dwóch miejscach (góra i dół) z tyłu  znaku, tabliczki lub podkładu do którego montuje się odpowiedni uchwyt  uniwersalny w celu zamontowania ich  na słupkach lub na latarniach taśmą typu Bandimex,

- Uchwyty do znaków, tablic i tabliczek (np. „fala” + „ząbek”) powinny być kompatybilne z dostarczonymi znakami, wykonane z blachy ocynkowanej galwanicznie lub z blachy nierdzewnej i umożliwiać montaż na słupkach Ø60 lub przy pomocy taśmy Bandimex o szerokości 12,7 mm na różnych elementach infrastruktury drogowej,

- Lico znaków, tablic i tabliczek powinno zostać wykonane metodą sitodruku,

Wymagania dla słupków oporowych i łańcuchowych oraz stojaków rowerowych,

- Słupki do znaków i luster winny być z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 60,3 mm (do znaków drogowych) lub 88,8 mm (do luster) o grubości ścianki 3-4 mm, zaopatrzone w  dolnej części na wys. ok. 20 cm od dołu słupka  w dwie kotwy z płaskownika 200x60x6 mm przyspawane poziomo pod kątem 90º (spaw pionowy i poziomy z obu stron płaskownika do słupka na całej długości łączenia)w/g załączonego wzoru.  Słupki od góry  muszą być zamknięte , w taki sposób aby  woda nie przedostawała się  do wnętrza słupka. Spawy i kotwy winny być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Słupki oporowe wraz z elementami do montażu oraz stojaki do rowerów zgodnie z katalogiem mebli miejskich – wzór określi zamawiający.

- Łańcuch ozdobny winien być wykonany w odcinkach 0,5 do 2,0 m  z możliwością rozginania ogniw w  celu mocowania do słupków lub względem siebie (przedłużanie lub skracanie łańcucha). Dodatkowo muszą  być  wykonane pojedyncze ogniwa do łączenia łańcucha.

- Fundamenty betonowe o wys. 36 cm i przekroju kwadratu 20x20 cm winny posiadać w czterech miejscach nagwintowany pręt ( długość gwintu nad fundamentem – 35 mm ) do przykręcenia słupków nakrętką kołpakową M-12.,